**DALI® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1**

**молотковая**

**Назначение:**

Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией.

**Область применения:**

Применяется внутри и снаружи помещений по новым и ранее окрашенным:

- стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)

- цветным металлам (цинк, медь, алюминий)

- поверхностям из оцинкованного металла и нержавеющей стали

- деревянным поверхностям

**Свойства:**

* совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали
* ****допускает нанесение прямо по ржавчине
* обладает высокими показателями адгезии к новым, ранее окрашенным и пораженным коррозией поверхностям
* образует суперпрочное долговечное покрытие с эффектом «ручной молотковой чеканки»
* скрывает мелкие дефекты и неровности основания
* устойчива к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей
* устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
* атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
* термостойкая, выдерживает нагревание до 80°С
* легко наносится, хорошо растекается по поверхности, не оставляет следов от кисти
* тиксотропная, образует ярко выраженный молотковый эффект даже на вертикальных поверхностях
* отличается высокими показателями укрывистости и низким расходом

**Рекомендации по применению:**

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и рыхлого ржавого слоя, обезжиренную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8°С кистью, валиком или распылителем.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические данные** | |
| **Связующее** | модифицированная алкидная смола |
| **Методы нанесения** | кисть, валик, распыление |
| **Разбавление** | допускается, но не более 20% от общей массы состава |
| **Разбавитель** | сольвент, ксилол |
| **Температура применения** | от +8°С, относительная влажность воздуха менее 80% |
| **Количество слоев** | 1-2 |
| **Расход в 1 слой** | 1л на 12м² |
| **Время высыхания (при t° +20±2°C)** | на отлип – 40-90 мин  межслойная сушка – от 1 до 3 часов, либо через 7 суток  окончательный набор прочности покрытия – до 4 недель |
| **Блеск покрытия** | глянцевый (не менее 75%) |
| **Цвет** | 6 базовых цветов |
| **Срок службы покрытия** | снаружи помещений - до 7 лет  внутри помещений - не менее 10 лет |
| **Плотность, г/см³** | 0,95-1,05 |
| **Стойкость пленки к статическому воздействию масел, воды, 3% раствора NaCL** | не менее 48 часов |
| **Вязкость** | тиксотропная |
| **Хранение и транспортировка** | - при t° от -40° до +40°С  - не теряет свойств при замораживании |
| **Срок годности** | 3 года в заполненной герметичной таре |
| **Фасовка** | 0,75; 2; 10 л |

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.